**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕРФОРАЦИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ**

**по технологии Apply шириной 5 метров**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ И ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

1. Рекомендуем использовать изображения из представленного каталога компании "РКК" – все эти типовые изображения прошли проверку в реальных условиях установок. Заказчик может предложить и свою комбинацию отверстий, но это должно быть согласовано с технологами компании "РКК" на возможность корректной установки в дальнейшем. Нельзя использовать вырезы, не имеющие плавных очертаний или с внутренними углами.

2. Расстояние от начала перфорации до края полотна должно составлять не менее 50 – 60 сантиметров. Это позволит скрыть крепежные элементы.

3. Распаковка и вывешивание полотна с перфорацией технологически не отличается от работы с обычным материалом.

4. Полотно развешенное на «крокодилах» прогревается для того что бы избавится от транспортировочных заломов. Сильный прямой нагрев перфорации не допускается. При перегреве возможна деформация участков перфорации и появление «волн»

5. После прогрева, полотно должно остыть. При натяжке разогретого полотна геометрия и форма вырезов будет нарушена и возможно появление «волн» между отверстиями.

6. Рекомендуем натяжку проводить не в привычном нам варианте «противоположных углов», а по кругу, как при установке фотопечати. Дополнительный прогрев гарпуна в месте установки осуществляется с помощью фена, или тепловой пушкой (крайне аккуратно, на расстоянии 1,5м. до полотна, постоянно перемещая струю теплого воздуха).

7. Необходимо помнить, что заданные размеры перфорации могут незначительно меняться как из-за неравномерного прогрева, так и из-за физических свойств материала в месте скопления отверстий.

8. При соблюдении правил установки, деформация вырезов практически отсутствует, но при разговоре с заказчиком лучше всего информативно сообщить о такой возможности (например, круг, может принять более овальную форму)

9. Для усиления эффекта, рекомендуем в качестве базового слоя использовать глянцевые фактуры. А так же использовать различные варианты подсветки.

Соблюдение данных рекомендаций и правил, позволит Вам профессионально и качественно предлагать и устанавливать потолки из пленки ПВХ с художественной перфорацией.